① 测试探针

将弹簧针插入套管，掰掉套管尾部较细的部分（很脆，手掰断就行），清理PCB上的半孔（如果你和我一样没有使用半孔工艺而是选择使用常规工艺加工PCB，则半孔中很有可能存在一片悬空的铜箔），将探针卡在PCB中，使用烙铁进行焊接，使得半孔充满焊锡。

在焊接好探针之后，可以为探针套上热缩套管，使其在引脚“错综林立”的PCB上不会发生短路等危险

这里之所以使用细探针+套管，而不是选择更粗的探针，一方面是粗探针太粗了，另一方面是细探针+套管的这种双层结构也有助于加强结构，不一定需要粗探针来达到更高强度。

使用套管的另一个好处则是如果弹簧针损坏，则可以直接通过插拔更换，非常方便！

② 尾插

和刚才的探针焊接一样，先清理半孔，随后放置好尾插，在外侧上锡固定尾插，随后把PCB翻到背面，使用镊子夹住尾插与pcb（反面焊接时正面的焊锡也会融化使得尾插掉落），在焊盘中填入较多焊锡使得尾插焊接牢固，记得保持夹持姿势直至焊锡冷却凝固。

安全提示：由于尾插体积较大，因此热容也会较大，在焊接完成后一定要耐心等上几分钟直至尾插完全冷却才可以触摸，否则极易发生烫伤等危险！（别问为什么，问就是我被烫到过）

③ COM飞线

注意：使用前一定要焊接好COM——AGND飞线！

推荐使用30AWG硅胶线，或使用其他飞线，连接COM点和AGND点焊盘

④ 尾插连接线

推荐使用30AWG硅胶线，或使用其他飞线，焊接在2mm尾插上

如果您购买的是我给出的链接中的尾插，可以将硅胶线拨开后折弯180°，随后插入尾插孔内，再使用烙铁焊接

请确保延长线与尾插插头连接稳定，可以参考下图：

⑤ 烧录探针

如果你有多余的弹簧针（一般买一小包是10根），可以配合“下载器转接板”的PCB进行下载烧录。

烧录器探针转接板尾部设计有一个卡槽，可以卡住5P的2.54排针，固定好后通过堆锡进行焊接即可。

需要将弹簧针插入套筒，随后将套筒尾部对准转接板最后一排圆形焊盘进行焊接，探针方向顺着指示线放置（注意此时只焊接尾部一个焊点），随后将烧录器探针顶住测试笔对应孔位微调探针位置保证接触良好，再焊接剩余的点位进行固定。

为了防止探针转接板以外短路，可以使用热缩管对转接板进行保护。